ЗАЯВКА

На участие в рамках совместного заседания коллегии Министерства образования Республики Беларусь 
и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь (г. Витебск)

Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет»

| № п/п | Наименование экспоната (тип, марка) | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) | Год разработки | Наименование программы или инновационного проекта | Форма представления | Необходимые условия для демонстрации | Организация разработчик, ФИО и контактный телефон заявителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Гранулированное пеностекло на основе отсевов сортировки стеклобоя | Назначение.Гранулированное пеностекло на основе отсевов сортировки стеклобоя, образующихся в условиях ГО «Белресурсы», получаемое при одностадийной термообработке обладает насыпной плотностью 110–180 кг/м3 (в зависимости от гранулометрии), теплопроводностью – 0,055–0,065 Вт/м∙К, прочностью на сжатие 0,6–0,9 МПа, без содержания в составе смесей дорогостоящих компонентов. Преимущества.Себестоимость продуктов – около 30 $. | 2016–2017 | – | Натурный образец | Стол | БГТУ, доцент, к.т.н. Терещенко И.М. (тел. 375297511356), e–mail: 0keramika@belstu.by |
| 2 | Жидкое стекло, на основе отходов химических производств | Назначение.Жидкое стекло на основе отхода химического производства – кремнегеля, получаемое побезавтоклавной одностадийной технологии, характеризуется следующими показателями: – выход готового продукта по SiO2 – не менее 98 %; – силикатный модуль – 2,0–3,0; – плотность, г/см3 – 1,26–1,55; – массовая доля SiO2 – 22,0–36,8; – массовая доля Na2O – 7,8–13,9; Преимущества.Себестоимость жидкого стекла в полтора раза ниже по сравнению с аналогичным продуктом, получаемым по традиционной дуплекс-технологии. Основные преимущества данной технологии заключаются в снижении материальных и энергетических затрат на производство жидкого стекла, упрощение технологической схемы, отсутствие сложного технологического оборудования и выбросов в окружающую среду. | 2017 | – | Натурный образец | Стол | БГТУ, доцент, к.т.н. Терещенко И.М., аспирант Жих Б.П. (тел. +375297511356), e–mail: keramika@belstu.by |
| 3 | Гранулированный пеносиликатный теплоизоляционный материал на основе кремнегеля | Назначение.Материал предназначен для тепловой и звуковой изоляции реконструируемых и строящихся объектов жилищного и производственного назначения. Основные технико-экономические показатели: – пористость не менее 93 %; – прочность на сжатие 0,4–0,8 МПа; – теплопроводность λ=0,055–0,065 Вт/м∙К; – температура применения – 200…+ 700 °; – размеры гранул от 0,1 мм до 25 мм; – негорюч (НГ). Преимущества. Полученные сырцовые гранулы могут служить полуфабрикатом для получения формованных изделий на основе полисиликатных либо цементных связующих. Использование техногенного сырья, отсутствие энергоемких технологических стадий, низкие температуры синтеза обеспечивают себестоимость 1 м3 вспененного продукта – 40–45 $ (в зависимости от гранулометрии). | 2014–2016 | Диссертационная работа. Договор с ОАО «Гомельский химический завод» ХД 14-452 | Натурный образец | Стол | БГТУ, доцент, к.т.н. Терещенко И.М., к.т.н. Кравчук А.П., аспирант Жих Б.П. (тел. +375297511356), e–mail: keramika@belstu.by |
| 4 | Белая сажа (осажденный нанодисперсный кремнезем) | Назначение. Область применения: – наномодификаторы для повышения прочности, морозостойкости, водонепроницаемости бетонов, сокращение расхода цемента; – производство вакуумных теплоизоляционных панелей; – армирующий наполнитель полимерных материалов (резинотехнические изделия, пластмоссы). Преимущества. Основные характеристики: – средний размер частиц 12–15 нм; – удельная поверхность по БЭТ 255–270 м2/г; – содержание SiO2 96–97,5 %. | 2018 | – | Натурный образец | Стол | БГТУ, доцент, к.т.н. Терещенко И.М. (тел. 375297511356), e–mail: keramika@belstu.by |
| 5 | Микросферы и стеклянные дисперсные наполнители | Назначение. Применяется как компонент красок и термопластов; наполнителя и при производстве композиционных, строительных материалов и «ожоговых» ванн; присадки к смазочным материалам и т.д. Преимущества: – энергосберегающая технология производства стеклянных наполнителей диаметром от 75 до 2000 мкм; – снижение себестоимости лакокрасочных и композиционных материалов; – повышение качества и эксплуатационных характеристики лакокрасочных, строительных и композиционных материалов. | 2016–2018 | ГПНИ Химические технологии и материалы», подпрограммы «Новые химические технологии и продукты», задание 1.26 | Натурный образец презентация | Стол | БГТУ Разработчики: профессор, д.т.н. Бобкова Н.М., доцент, к.т.н. Павлюкевич Ю.Г., доцент, к.т.н. Трусова Е.Е. Павлюкевич Ю.Г. +375 17 327 43 08 +375 29 5772544 |
| 6 | Стеклошарики светоотражающие для дорожной разметки | Назначение. Применяются в составе светоотражающих материалов, используемых в дорожной разметке и при изготовлении дорожных знаков Преимущества: – высокая прочность, устойчивостью к перепадам температур и истиранию, химическая стойкость к воздействию химических веществ, хорошая адгезия к различным материалам используемым для разметки дорог; –энергосберегающая технология производства. | 2016–2017 | Заказ ООО «СТиМ» ХД 16-073 ХД 16-603 | Натурный образец микроскоп, компьютер, презентация | Стол, стул, розетки | БГТУ Разработчики: доцент, к.т.н. Павлюкевич Ю.Г., доцент, к.т.н. Папко Л.Ф., к.т.н. Кравчук А.П., мл. науч. сотр. Гундилович Н.Н. Павлюкевич Ю.Г. +375 17 327 43 08 +375 29 5772544 |
| 7 | Смальта | Назначение: Реставрационные работы, художественное оформление помещений декоративными мазайками Преимущества: аутентичность, долговечность, богатая палитра цветов | 2018 | ХД 18-022 | Натурный образец | Стол | БГТУ Разработчики: доцент, к.т.н. Павлюкевич Ю.Г., проф. д.т.н. Бобкова Н.М. доцент, к.т.н. Папко Л.Ф., к.т.н. Кравчук А.П., доцент к.т.н. Трусова Е.Е., доцент к.т.н. Терещенко И.М., доцент к.т.н. Дяденко М.В., инж. Корзова Ю.В. Павлюкевич Ю.Г. +375 17 327 43 08 +375 29 5772544 |
| 8 | Ангобированный керамический кирпич | Назначение. Лицевой керамический кирпич. Преимущества: Высокие декоративные свойства | 2018 | – | Натурный образец | Стол | БГТУ Разработчики: проф. д.т.н. Пищ И.В., доцент, к.т.н. Павлюкевич Ю.Г. Павлюкевич Ю.Г. +375 17 327 43 08 +375 29 5772544 |
| 9 | Керамическая плитка | Назначение.Плитка предназначена для настила полов с использованием первичных необогащенных каолинов РБ. Преимущества. Водопоглощение – 0,25–0,45 %, механическая прочность при изгибе 39,6–41, 7 МПа, что соответствует ГОСТ 6787 и СТБ EN 14411 | 2013 | ГПНИ «Строительные материалы» ГБ 11-164 | Натурный образец, планшет. | Стол | БГТУ, доцент, к.т.н. Дятлова Е.М. 8(029)639-14-63 к.т.н. Сергиевич О.А. 8(029)763-93-86 к.т.н.Попов Р.Ю. 8(029)761-87-60 |
| 10 | Алюмосиликатный огнеупор (группа FC 35 по ГОСТ 390 и ГОСТ 28874) | Назначение. Материалы предназначены для кладки печных агрегатов и устройств общего назначения с использованием каолинов РБ. Преимущества. Огнеупорность – более 1580 °С, механическая прочность при сжатии – 42,3–74,6 МПа, температура начала деформации – свыше 1400 °С. | 2015 | ГПНИ «Строительные материалы» ГБ 14-170 | Планшет | Стенд | БГТУ, доцент, к.т.н. Дятлова Е.М. 8(029)639-14-63 к.т.н. Сергиевич О.А. 8(029)763-93-86 к.т.н.Попов Р.Ю. 8(029)761-87-60 |
| 11 | Пористые заполнители на основе магматических пород юга Беларуси | Назначение. Предназначены для использования в качестве легкого заполнителя в производстве бетонов, теплоизоляционных засыпок в промышленном и гражданском строительстве. Отличительной особенностью является содержание в сырьевой композиции 92–94 % молотой породы (некондиционной фракции, образующейся при производстве щебня), и применение добавки глины практически всех месторождений РБ, связующего и вспенивателя. Преимущества: – насыпная плотность 380–450 кг/м3; – коэффициент теплопроводности 0,089–0,1 Вт/м·К; – водопоглощение 8–10 %; – экологическая безопасность; – утилизация отходов горноперерабатывающих производств. | 2016 2017 2018 | ХД 16-08 ХД 16-612 ХД 17-499 ХД 18-478 Подпрограмма 1 «Изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы» Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016-2020 гг. | Натурный образец |  | БГТУ профессор, д.т.н. Бобкова Н.М., ст.н.с.,к.т.н. Баранцева С.Е., доцент,к.т.н. Климош Ю.А. +375447718693, svetbar@tut.by |
| 12 | Клинкерный кирпич | Назначение. Применяется для кладки и облицовки стен зданий. Преимущества. – использование местного полиминерального глинистого сырья и отходов камнедробления – гранитоидных отсевов; – получение кирпича преимущественно коричнево-шоколадной цветовой гаммы. | 2014-2018 | Диссертационная работа | Натурный образец | Стол | БГТУ профессор, д.т.н. Левицкий И.А, +375293693363 аспирант Хоружик О.Н. |
| 13 | Металлизированные бактерицидные глазури для керамических плиток для полов | Преимущества. – высокая устойчивость к штамму Staphylococcus; – высокие декоративные и эксплуатационные характеристики. | 2017 | ГПНИ «Физическое материаловедение новые материалы и технологии» ГБ 16-179 | Натурный образец | Стол | БГТУ профессор, д.т.н. Левицкий И.А, +375293693363 к.т.н. Шиманская А.Н. +375445693609 |
| 14 | Расширяющий сульфоалюминатный модификатор | Производство новых расширяющих минеральных добавок на основе природного и техногенного сырья для получения цементных растворов и бетонов с компенсированной усадкой и самонапряжением до 3,0–4,0 МПа Линейное увеличение объема в возрасте 28 сут – 0,05–0,2 %. Стоимость продукции в 1,5–2,5 раза ниже стоимости аналогов. | 2010–2013 | Лицензионный договор № 4904 от 26.04.2013 г. о передаче опыта, знаний и права на производство сульфоминеральных добавок для цементных растворов и бетонов | Натурный образец | стол | БГТУ, Мечай Александр Анатольевич +375296220711, Барановская Екатерина Ивановна +375291414908 |
| 15 | Огнезащитные составы и антисептики для деревянных строительных констукций | Увеличивают степень огнестойкости, повышают стойкость к воздействию зарушающих грибов и микроорганизмов. Разработанные составы применяются также при консервации археологической древесины | 2015-2017 | ХД 15-016 ХД 15-072 | Натурные образцы | стол | БГТУ Божелко Игорь Константинович +375(17) 327 73 50 |
| 16 | Декоративные мебельные элементы с испоьзованием 3d-технологий | Технология позволяет получить уникальные рисунки текстуры, а также изготовить объемные декоры при создании защитно-декоратив-ных покрытий при использовании материалов УФ-отверждений | 2018 | ИФЗ 17-664 | Натурные образцы | стол | БГТУ, Шетько Сергей Васильевич +375296220711, |
| 17 | Технология получения термомеханически модифицированных многослойных паркетных изделий | Разработана технология производства ресурсо - и энергосберегающих материалов с улучшенными эксплуатационными показателям на основе мягколиственных и хвойных пород древесины для производства паркетных изделий. Преимущества: высокая износостойкость; низкая себестоимость по сравнению с традиционным паркетом из ценных пород древесины; долгий срок службы; отсутствие деформаций | 2016 | Инновационный проект | Натурный экспонат | стол | БГТУ, Шетько Сергей Васильевич +375296220711, |