УДК 676.22.017

О. А. Новосельская, ст. преп., канд. техн. наук; 
 А. А. Пенкин, доц., канд. техн. наук;
Т. В. Соловьева, проф., д-р техн. наук

(БГТУ, г. Минск)

УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫМИ СВОЙСТВАМИ БУМАГИ 
ДЛЯ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ

Основной задачей производства бумаги для печати является выпуск партии с высокими физико-механическими, оптическими и печатно-техническими свойствами. Для управления печатными свойствами бумаги необходимо точно знать, как изменяются показатели печатных свойств бумаги от изменения композиции. С этой целью в работе на основании комплексной тестовой шкалы проведено испытание печатных свойств бумаги от изменения параметров проклеивающего состава и наполнителя, как наиболее важных компонентов бумажной массы.

Изменяющимися параметрами состава для поверхностной проклейки являлись: вид композиции, наличие гидрофобизирующих добавок, концентрация и скорость истечения раствора для поверхностной проклейки, температура, расход. В результате был получен массив данных об изменении показателей комплексной тестовой шкалы, который обрабатывали в среде JMP с построением дерева решения для каждого из показателей. Установлено, что, например, для управления показателем оптической плотности оттиска и оптимизации его значения необходимо изменять вид композиции с добавлением гидрофобизующей добавки и концентрацию раствора с оптимальным значением 
6–8 %. Для изучения влияния наполнения на печатные свойства бумаги проведено испытание ее печатных свойств с изменением в композиции вида наполнителя (мел, мраморный микрокальцит), наличия модифицирующей обработки катионным крахмалом, конечной зольности бумаги. В результате обработки результатов эксперимента получено, что наиболее значимыми факторами являются наличие модифицирующей обработки и зольность. Вид наполнителя не вносит существенного вклада в изменение печатных свойств бумаги. Проведенные опытно-промышленные испытания показали, что наличие поверхностной проклейки способствует повышению сродства бумаги к краске, введение наполнителя выравнивает структуру поверхности бумаги, снижает величину растискивания на оттиске, повышает выделяющую и разрешающую способность поверхности бумаги.

Объем материалов – 3 страницы