Информация

по приборам и оборудованию кафедры механики материалов и конструкций, 
которые применяются для научных исследований, испытаний и учебных целей (на 07.06.17)

| Наименование прибора, установки, комплекса | Машина разрывная Р-0,5 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Машина предназначена для испытания на растяжение металлических проволоки, ленты и тонкого листа, а также для испытания на сжатие. Может применяться для испытания образцов из других материалов в пределах ее конструктивных и технических возможностей. Технические характеристики: Тип силоизмерителя – маятниковый. Наибольшая предельная нагрузка – 5 кН. Число диапазонов измерения нагрузки – 3. Диапазоны измерения нагрузки: 200-1000 Н, 500-2500 Н, 1000-5000 Н (с точностью от 2 до 10 Н в зависимости от диапазона). Скорость перемещения активного захвата без нагрузки – от 0,5 до 100 мм/мин. Рабочий од активного захвата – не менее 700 мм. Предельное значение шкалы деформации – 200 мм. Цена деления шкалы деформации – 1 мм. |
| Балансовая стоимость, руб. | 3378,14 |
| Производитель, страна, год изготовления | Ивановский завод испытательных приборов (ЗИП), г. Иваново, СССР, 1980 |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Свидетельство поверки № 780-47 от 21 января 2017 г. |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные | Зав. кафедрой, доц. Спиглазов А.В., тел. +37517 327-15-44; mmik@belstu.by Зав. лаб. Калинка А.Н. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Динамометр ДОСМ 3-005 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Динамометр образцовый сжатия механический 3-го разряда с индикатором предназначен для поверки рабочих средств измерений в соответствии с ГОСТ 8.065. Динамометр внесен в Государственный реестр средств измерений. Работает по принципу определения силы по величине деформации силового упругого элемента. Технические характеристики: Наибольшее значение предела измерений – 0,5 кН, Наименьшее значение предела измерений – 0,05 кН Цена наименьшего деления шкалы от наибольшего предела измерений - не более 0,2 %. Габаритные размеры: 260х50х145 мм. |
| Балансовая стоимость, руб. | 0,65 |
| Производитель, страна, год изготовления | ПО «Точприбор», г. Иваново, СССР, 1980 |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | Свидетельство о поверке № 10003-47 от 02.12.2016г. |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные | Зав. кафедрой, доц. Спиглазов А.В., тел. +37517 327-15-44; mmik@belstu.by Зав. лаб. Калинка А.Н. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Установка для 3Д печати |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Комплексная система трехмерного прототипирования (3D печати) обеспечивает создание трехмерных моделей и осуществляет печать объемных изделий из термопластичных, в том числе армированных волокном, полимеров. Содержит следующие устройства: 3D-принтер Sharebot NG (Поверхность печати - 180*200*200 mm (+/-5mm)), страна производитель Италия (для прототипирования изделий изотропной структуры из большого спектра термопластичных полимеров) – достоинством является доступность используемых материалов и комплектующих на рынке РБ, 3D-принтер профессионального промышленного назначения. 3D-принтерTheMarkOneComposite (Поверхность печати - 320mmx 132mmx 160mm), cтрана производитель USA (для печати изделий конструкционного назначения с использованием в качестве армирующего элемента углеродных, стеклянных и кевларовых волокон). 3D-сканер для установки David SLS-2 – 1шт (используется для создания 3D моделей с натурных образцов), Германия. Устройство для 3D моделирования и обработки 3D графики (IntelXeon E5-2687v3/64GB DDR4 / Tesla K40), Литва. Плоттер формата А1 HDDesingJetT520 для черно-белой 2D-печати – подготовка и вывод конструкторской документации для созданных прототипов моделей и напечатанных изделий, Литва. |
| Балансовая стоимость, руб. | 71474,88 |
| Производитель, страна, год изготовления | Италия, USA, Германия, Литва, 2015 |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | - |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные | Зав. кафедрой, доц. Спиглазов А.В., тел. +37517 327-15-44; mmik@belstu.by Зав. лаб. Калинка А.Н. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Электромеханическая разрывная машина MTS Criterion C 43.504 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Универсальная электромеханическая разрывная машина предназначена для проведения испытаний на растяжение, сжатие и изгиб образцов из полимеров, композиционных материалов и металлов. Технические характеристики: Тип рамы – настольная; Номинальное усилие – 50 кН; Управление машиной - цифровая система через ПК и с блока электроники; Ход траверсы – не менее 1000 мм; Диапазон скорости испытания - от 0,005 до 750 мм/мин; В комплекте датчики силы с номинальными нагрузками: 0,1 кН, 1 кН, 10 кН и 50 кН. Два экстензометра. Наборы устройств и захватов почти для всех стандартных испытаний на растяжение, изгиб и сжатие образцов из полимеров, композиционных материалов и металлов. |
| Балансовая стоимость, руб. | 139 860,00 |
| Производитель, страна, год изготовления | MTS Systems, CША, 2016 |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | - |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные | Зав. кафедрой, доц. Спиглазов А.В., тел. +37517 327-15-44; mmik@belstu.by Зав. лаб. Калинка А.Н. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Универсальная пултрузионная установка |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначена для изготовления из стеклянных, углеродных, базальтовых и др. волокон и матричных термопластичных полимеров, в том числе вторичных: длинноволокнистых литьевых и прессовочных материалов; профильных изделий однонаправленно армированных непрерывными волокнами и гибридной структуры с однонаправленным и хаотическим армированием участков сечения. Включает: экструдер-пластикатор матричного полимера ЧП32×25, устройства для дозированного ввода компонентов – шпулярник для стеклянного ровинга и бункеры-дозаторы для термопластичных полимеров, пропиточную головку, тянущее устройство и гранулятор; комплект профилирующих устройств для профилей различного сечения; экструзионные головки, калибрующее, отрезное устройство, приемное устройство для лент. Содержание армирующих волокон в гранулах от 10 до 60% мас. Длина гранул от 5 до 30 мм. Длина волокон равна длине гранул. Однонаправленно армированные профильные изделия длиной до 6 м и с площадью поперечного сечения до 200 мм2 – плоские (в том числе ленты шириной до 60 мм), круглые, кольцевые, Г- и Т- и Ш-образные, арматурные стержни с рифлением и др. Для гибридных профилей форма сечения - плоская с размерами 100(20 мм или кольцевая (трубчатые профили) диаметром 30 или 50 мм. Площадь сечения с однонаправленным армированием вдоль оси – до 100 мм2, с хаотическим армированием до 300 мм2. Производительность линии – до 30 кг/ч. |
| Балансовая стоимость, руб. | 17123,33 |
| Производитель, страна, год изготовления | Производитель экструдера ЧП32×25 - АО «Кузполимермаш», Россия, изг. 1997 г. Остальное оборудование и устройства изготовлены по чертежам сотрудников кафедры ММиК, РБ. Ввод в эксплуатацию – 2000 г. |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | - |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные | Зав. кафедрой, доц. Спиглазов А.В., тел. +37517 327-15-44; mmik@belstu.by Зав. лаб. Калинка А.Н. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Экструдер смеситель дискового типа ЭД-200 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Назначение: пластикация смешанных отходов термопластичных полимеров и композиций на их основе, совмещение расплава с волокнистыми и дисперсными наполнителями. Предусмотрена возможность использования как самостоятельного пластикатора и смесителя, так и как смесителя в комбинации с червячным экструдером-пластикатором. Оснащен средствами дозированного ввода волокнистых отходов стеклопластика контактного формования. Основные параметры: – диаметр диска – 200 мм; – зазор между диском и корпусом до 10 мм; – набор сменных дисков различной конфигурации; – мощность двигателя – 2,2 кВт; – регулируемая частота вращения диска в диапазоне до 240 об/мин. Производительность – до 10 кг/ч |
| Балансовая стоимость, руб. | 4564,10 |
| Производитель, страна, год изготовления | Изготовлен ОАО «Электромодуль» (г. Молодечно) по чертежам сотрудников кафедры ММиК, РБ, 2008 г. |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | - |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные | Зав. кафедрой, доц. Спиглазов А.В., тел. +37517 327-15-44; mmik@belstu.by Зав. лаб. Калинка А.Н. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Преобразователь давления Расплав ДИ–МК |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для измерения давлений при высоких температурах, для автоматического управления технологическими процессами, протекающими при повышенных температурах. Предел измерения – 50 МПа. Температура измеряемой среды – от 5 до 320°С. В комплекте имеется измеритель–регулятор. |
| Балансовая стоимость, руб. | 62,46 |
| Производитель, страна, год изготовления | НПП «Элемер», Россия, 2004 |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | - |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные | Зав. кафедрой, доц. Спиглазов А.В., тел. +37517 327-15-44; mmik@belstu.by Зав. лаб. Калинка А.Н. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Вибростенд электродинамический ПЭ-6700 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для сообщения колебаний установленным на нем элементам технологического оборудования и может использоваться для проведения ситового анализа при контроле и разделении сыпучих материалов по размеру частиц. В комплекте имеются сита лабораторные. Технические характеристики: Напряжение питания - 220 В; Потребляемая мощность - 100 Вт; Диапазон частоты колебаний рабочего стола – от 12 до 25 Гц; Амплитуда вибрации – от 0,25 до 4 мм; Максимальная нагрузка на платформу - 3 кг; Количество установленных сит - 5; Габариты (ШхВхГ) - 320х155х385 мм |
| Балансовая стоимость, руб. | 2020,36 |
| Производитель, страна, год изготовления | ООО «Экросхим», Санкт-Петербург, РФ, 2013 |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | - |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные | Зав. кафедрой, доц. Спиглазов А.В., тел. +37517 327-15-44; mmik@belstu.by Зав. лаб. Калинка А.Н. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Тестер для определения сыпучести порошков и гранул PTG-S4 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Основные характеристики и комплектность: - объем воронки для образца: 100–500 мл; - сопла в комплекте: 6, 8, 10, 15, 25 мм; - диапазон измерения угла откоса: 1,0(–45,0(; - диапазон измерения сыпучести: 0,1–999 с; – масса: 100 г; - диапазон измерения времени прохождения порошка: 0,1–999 с; - встроенный термопринтер; - набор для анализа образцов малого объема (до 10 мл). |
| Балансовая стоимость, руб. | 41173,53 |
| Производитель, страна, год изготовления | PHARMA TEST Apparatebau AG, Германия, 2015 |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | - |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные | Зав. кафедрой, доц. Спиглазов А.В., тел. +37517 327-15-44; mmik@belstu.by Зав. лаб. Калинка А.Н. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Дробилка ДФ168/2 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Дробилка 2-х фрезерная. Предназначена для дробления деталей из полимерных материалов коробчатой, плоской формы с толщиной стенки до 10 мм. Номинальная мощность – 2,2 кВт. Производительность – 15-30 кг/ч. Фракция – 6х7 мм. |
| Балансовая стоимость, руб. | 21000,00 |
| Производитель, страна, год изготовления | БСЗ ЗАО «Атлант», РБ, 2017 г. |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | - |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные | Зав. кафедрой, доц. Спиглазов А.В., тел. +37517 327-15-44; mmik@belstu.by Зав. лаб. Калинка А.Н. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Машина разрывная Р-5 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Машина предназначена для испытания образцов из металлов на растяжение при нормальной температуре, а также сжатие и изгиб. Может применяться для испытания образцов из других материалов в пределах ее конструктивных и технических возможностей. Технические характеристики: Тип силоизмерителя – маятниковый. Наибольшая предельная нагрузка – 50 кН. Число диапазонов измерения нагрузки – 3. Диапазоны измерения нагрузки: 2-10 кН, 5-25 кН, 10-50 кН (с точностью от 20 до 100 Н в зависимости от диапазона). Скорость перемещения активного захвата без нагрузки – от 1 до 100 мм/мин. Рабочий ход активного захвата – от 0 до 700 мм. Предельное значение шкалы деформации – 700 мм. Цена деления шкалы деформации – 0,2 мм. |
| Балансовая стоимость, руб. | 1263,08 |
| Производитель, страна, год изготовления | Ивановский завод испытательных приборов (ЗИП), г. Иваново, СССР, 1978 |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | - |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные | Зав. кафедрой, доц. Спиглазов А.В., тел. +37517 327-15-44; mmik@belstu.by Зав. лаб. Калинка А.Н. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Машина разрывная для испытания пластмасс ИМ 5046-5 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Машина предназначена для испытания пластмасс на растяжение, сжатие, изгиб, гистерезис, малоцикловые испытания по нагрузке, перемещению и деформации при нормальной температуре. Может быть также использована для испытания образцов из резины, текстильных материалов, черных и цветных металлов и других материалов в пределах ее технических возможностей. Характеристики: Тип силоизмерителя – тензорезисторный. Наибольшая предельная нагрузка – 5 кН. Количество силоизмерительных датчиков – 3. Диапазоны измерения нагрузки: 0-50 Н, 0-10 Н, 0-500 Н, 0-100Н, 0-5кН, 0-1кН (с точностью от 0,01 до 1 Н в зависимости от диапазона). Скорость перемещения активного захвата – от 1 до 1000 мм/мин. Диапазон измерения перемещения активного захвата (с точностью 0,1 мм): при работе в верхней зоне – от 0 до 1000 мм, при работе в нижней зоне – от 0 до 500 мм. |
| Балансовая стоимость, руб. | 24355,44 |
| Производитель, страна, год изготовления | ПО «Точприбор», г. Иваново, СССР, 1990 |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | - |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные | Зав. кафедрой, доц. Спиглазов А.В., тел. +37517 327-15-44; mmik@belstu.by Зав. лаб. Калинка А.Н. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Машина для испытания на кручение КМ-50-1 |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначена для испытания образцов из металлов на кручение с наибольшим крутящим моментом 500 Н·м. На машине можно проводить испытания образцов из пластмассы, древесины и др. в пределах ее конструктивных и технических возможностей. Относится к типу испытательных машин с механическим нагружением вертикально расположенного образца и рычажно-маятниковым моментоизмерителем. Технические характеристики: Имеет 3 шкалы с предельными значениями, (Н·м): А - 0…500; Б – 0…200; В – 0…100. Цена деления шкалы, (Н·м): А – 1, Б – 0,5, В – 0,2. Цена деления шкалы углов закручивания – 1 град. Допустимая погрешность показаний от измеряемого момента - ± 1 %. Число оборотов в минуту нижнего активного захвата – 1 и 0,3. Расстояния между захватами: наименьшее – 60 мм, наибольшее – 700 мм. |
| Балансовая стоимость, руб. | 58,89 |
| Производитель, страна, год изготовления | Ивановский завод испытательных приборов (ЗИП), г. Иваново, СССР, 1971 |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | - |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные | Зав. кафедрой, доц. Спиглазов А.В., тел. +37517 327-15-44; mmik@belstu.by Зав. лаб. Калинка А.Н. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Маятниковый копер модели XJJD-5J |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначен для определения ударной вязкости по Шарпи. Состоит из цифрового блока управления и электронного механизма высвобождения маятника. Работает в полуавтоматическом режиме. Применяется для испытания неметаллических материалов, таких как жесткие пластики, волокнистые композиционные материалы, керамика, изоляционные материалы и пр. Может выполнять испытания по требованиям ISO179, GB/T1043, JB/T8762, ГОСТ 4647. Характеристики: Запас энергии маятника, Дж: 0,5, 1, 2, 4, 5. Соответствующий момент, Н·м: 0,285, 0,516, 1,031, 2,062, 2,578. Скорость маятника в момент удара – 2,9 м/с. Угол подъема – 160 град. Параметры сети: 220В, 50Гц. |
| Балансовая стоимость, руб. | 5931,00 |
| Производитель, страна, год изготовления | TIME GROUP INC, КНР, 2014 |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | - |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные | Зав. кафедрой, доц. Спиглазов А.В., тел. +37517 327-15-44; mmik@belstu.by Зав. лаб. Калинка А.Н. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Устройство охлаждения и выгрузки изделия из экструдера |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Предназначено для охлаждения изделия (стренги диаметром 5 мм) и подачи его на приемную площадку. Технические характеристики: Скорость устройства тянущего – 0,15…3. Питающая сеть – 220 В, 50 Гц. Давление воды, подводимой к устройству – 0,3 МПа. Расход воды – 8-14 л/мин. Установленная мощность привода – 0,09 кВт. |
| Балансовая стоимость, руб. | 9371,46 |
| Производитель, страна, год изготовления | БСЗ ЗАО «Атлант», РБ, 2003 |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | - |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные | Зав. кафедрой, доц. Спиглазов А.В., тел. +37517 327-15-44; mmik@belstu.by Зав. лаб. Калинка А.Н. |

| Наименование прибора, установки, комплекса | Смеситель расплавов термопластов |
| --- | --- |
| Назначение и краткая характеристика | Представляет собой двухцилиндровый поршневой компаунд-насос с горизонтальной компоновкой и предназначен для получения гомогенизированных смесей расплавов термопластичных полимерных материалов. Гомогенизация достигается путем многократного прокачивания расплава через смесительный канал. Технические характеристики: Напряжение питания – трехфазная сеть переменного тока напряжением 380В. Номинальная мощность – 2,2 кВт. Номинальная частота вращения – 1500 об/мин. Количество зон обогрева – одна. Мощность нагревателя – 0,8 кВт. Диаметр загрузочного цилиндра – 40 мм. Максимальный ход поршня загрузочного цилиндра – 150 мм. Величина дозы смешиваемой композиции – не менее 100 см3. |
| Балансовая стоимость, руб. | 3145,06 |
| Производитель, страна, год изготовления | ИММС НАНБ, Малое научно-техническое внедренческой предприятие «ТЕКМА», РБ, 1998 г. |
| Сведения о проверке, калибровке (№ свидетельства, дата) | - |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные данные | Зав. кафедрой, доц. Спиглазов А.В., тел. +37517 327-15-44; mmik@belstu.by Зав. лаб. Калинка А.Н. |